产品质量监督抽查实施细则

2024年巴音郭楞蒙古自治州合成树脂乳液

内、外墙涂料产品质量监督抽查实施细则

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2024年巴音郭楞蒙古自治州合成树脂乳液内、外墙涂料

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取两组样品，每一组样品用于物理性能检测不少于3kg、有害物质限量检测不少于1kg。检验样品和备用样品各一份。应整包装抽取，避免分装。

如需配套底漆、中涂漆，应抽取相应的底漆、中涂漆样品。所抽样品亦为两组，每一组物理性能、有害物质限量样品均不少于0.5kg。检验样品和备用样品各一份。应整包装抽取，避免分装。

2检验依据

表1 合成树脂乳液外墙涂料产品检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 | GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | GB/T 23990—2009 |
| 4 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 | GB/T 9268—2008 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981.1—2019 |
| 6 | 耐碱性 |  | GB/T 9755-2014 GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9755-2014 |

表2 合成树脂乳液内墙涂料产品检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582—2020 | GB 18582—2020 GB/T 23986—2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | GB/T 23990—2009 |
| 4 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9268—2008 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） |  | GB/T 23981-2009 |
| 6 | 耐碱性 |  | GB/T 9756-2018 GB/T 9265-2009 |
| 7 | 耐洗刷性 |  | GB/T 9266-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582—2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。